ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

МЭЗЛБ-52У Тип Э-50А
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75 / ТУ 25.93.15-050-16302447-2018	AWS 5.1 Е7015	Э50А-МЭЗЛБ-52У -Ø-УД / Е 51 5 -Б 2 4

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки корневых, заполняющих и облицовочных швов ответственных металлоконструкций и труб из углеродистых низколегированных сталей прочностных классов до К54 включительно (нормативный предел прочности до 530МПа), а также подварочного слоя труб прочностных классов до К60 включительно (нормативный предел прочности до 580МПа), когда к металлу сварных швов предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, в том числе при пониженных температурах. Применяются в случаях, когда необходимо повысить прочность обратной стороны сварочного шва, в частности, когда сварка швов возможна только с одной стороны.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	Вертикальное	потолочное
2,6	60-90	50-80	50-80
3,2	80-130	70-120	70-120
4,0	140-170	130-150	130-150
5,0	180-240	150-200	-
Род тока — постоянный обратной полярности; постоянный прямой полярности для корневых швов / Длина дуги — короткая, предельно короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	12
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,45
Количество диффузионного водорода, вакуумным методом по ГОСТ 23338	Не более 5,0см3/100г наплавленного металла

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	сера	фосфор
			не более
Не более 0,10	0,90-1,25	0,20-0,50	0,020	0,020

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства металла шва, не менее
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Предел текучести, σт, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, при Дж/см2
			КСU	KCV-400С
530	410	22	150	34
Типичные значения
560-590	450-490	25-27	170-200	50-80

СЕРТИФИКАТЫ
- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, ПТО, СК
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы.