ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

| УОНИ-13/45А Тип Э-46А |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-124-00187240-2013 | Э46А-УОНИ-13/45А-Ø-УД Е 41 2 (4) -Б2 0 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное |
| 3,0 | 80-100 | 70-90 | 70-90 |
| 4,0 | 130-160 | 130-140 | 130-140 |
| 5,0 | 180-210 | 160-180 | - |
| Напряжение на дуге — 23-27 В Род тока — постоянный обратной полярности Длина дуги — короткая, предельно короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,0-10,0 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,65 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | марганец | кремний | сера | фосфор |
|  |  |  | не более |
| 0,08-0,11 | 0,45-0,80 | 0,20-0,30 | 0,030 | 0,035 |

Механические свойства металла шва и наплавленного металла

| Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее |
| --- |
| металла шва | сварного соединения |
| Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Предел текучести, σ0,2, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм | Угол загиба, град |
| 460 | 390 | 22 | 137 | 460 | 150 |

Минимальная температура, при которой ударная вязкость КСV  на образцах типа IX по ГОСТ 6996-66 составляет не менее 35Дж/см2 при температуре -300С.

СЕРТИФИКАТЫ

- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, ПТО, СК

- Санитарно-эпидемиологической экспертизы.