ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ЖАРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

ОЗЛ-9А Тип Э-28Х24Н16Г6
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 10052-75 / ТУ 25.93.15-032-16302447-2018		Э28Х24Н16Г6-ОЗЛ-9А-Ø-ВД / Е -097-РБ20

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки жаростойких сталей 12Х25Н16Г7АР, 4Х25Н20С2, Х18Н35С2 и им подобных, работающих в окислительных средах при температуре до 10500С и науглероживающих средах при температуре до 10000С. Могут использоваться для сварки сталей 20Х23Н18 И 20Х23Н13. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное
3,0	70-90	50-80	50-80
4,0	110-130	90-100	90-100
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	13-14
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,7

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	Никель	Хром	кремний	сера	фосфор
				не более
0,22-0,35	5,0-7,5	14,5-17,0	22,5-26,0	0,5	0,020	0,035

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства при температуре 20±10°С металла шва, не менее

Временное сопротивление разрыву, σв,не менее, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5,не менее, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2
588	25	98

СЕРТИФИКАТЫ
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.