ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ЖАРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

ОЗЛ-6 Тип Э-10Х25Н13Г2
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 10052-75 / ТУ 25.93.15-010-16302447-2018	Э-10Х25Н13Г2-ОЗЛ-6-Ø-ВД / Е 2975 -Б20

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки ответственного оборудования из литья и проката жаростойких сталей марок 20Х23Н13, 20Х23Н18 и им подобных, работающих в окислительных средах при температуре до 10000С. Сварка во всех пространственных положениях кроме вертикального сверху вниз.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное
3,0	60-80	50-70	50-70
4,0	120-140	100-120	100-110
5,0	140-160	120-140	-
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	11-12
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,59

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	Хром	Никель	сера	фосфор
Не более 0,12	1,0-2,5	Не более 1,0	22,5-27,0	11,5-14,0	Не более 0,02	Не более 0,03

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства при температуре 20±10°С металла шва, не менее
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2
540	25	88

СЕРТИФИКАТЫ
- НАКС РФ по группам технических устройств: ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.