ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ И НАПЛАВКИ ЧУГУНА

| МНЧ-2 |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ТУ 14-4-1868-2002 |  | МНЧ-2-Ø |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой сварки, заварки дефектов литья и наплавки деталей из серого и ковкого чугуна. Предпочтительны для заварки первого слоя в соединениях, от которых требуется высокая плотность швов, а также для сварки соединений, к которым предъявляются повышенные требования к чистоте поверхности после обработки. Сварка в нижнем, вертикальном снизу вверх, полупотолочном положениях. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное |
| 3,0 | 90-110 | 70-90 |
| 4,0 | 120-140 | 100-120 |
| 5,0 | 160-190 | 140-170 |
| Род тока — постоянный обратной полярности Длина дуги — короткая, предельно короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 11-12 |
| --- | --- |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| Марганец | Никель | Железо | Медь |
| 1,8-2,6 | 64-68 | 2,2-3,5 | Остальное |

Механические свойства наплавленного металла

Твердость наплавленного металла в исходном состоянии- (120-160) НВ

СЕРТИФИКАТЫ

- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.