ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

| УОНИ-13/65 Тип Э-60 |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-107-00187240-2013 | Э-60-УОНИ-13/65 -Ø-УД Е 513 -Б20 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 588 Н/мм2, в том числе работающих при пониженных температурах. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное |
| 3,0 | 80-110 | 70-90 | 70-90 |
| 4,0 | 130-160 | 120-140 | 120-130 |
| 5,0 | 160-210 | 150-170 | - |
| Род тока — постоянный обратной полярности(на электроде плюс) Длина дуги — короткая, предельно короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,0-10,0 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,66 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | марганец | кремний | сера | фосфор |
|  |  |  | не более |
| не более 0,15 | 1,10-1,40 | 0,3-0,6 | 0,025 | 0,03 |

Механические свойства металла шва и наплавленного металла

| Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| не менее |
| 588 | 20 | 118 |

СЕРТИФИКАТЫ

- Санитарно-эпидемиологической экспертизы.