ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

| ОЗЛ-8 Тип Э-07Х20Н9 |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 ТУ 1273-093-00187240-2012 | Э-07Х20Н9-ОЗЛ-8-Ø-ВД Е 2004 -Б20 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой сварки коррозионостойких хромоникелевых сталей, когда к металлу шва не предъявляются жесткие требования стойкости против межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях кроме вертикального сверху вниз. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное |
| 2,5 | 40-60 | 40-50 | 40-50 |
| 3,0 | 50-70 | 50-60 | 50-60 |
| 4,0 | 110-130 | 100-120 | 100-120 |
| 5,0 | 150-170 | 120-150 | - |
| Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 12-14 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,59 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | марганец | кремний | Хром | Никель | сера | фосфор |
| Не более 0,09 | 1,0-2,0 | 0,3-1,2 | 18,0-21,5 | 7,5-10,0 | Не более 0,02 | Не более 0,03 |

Механические свойства металла шва и наплавленного металла

| Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее |
| --- |
| металла шва | сварного соединения |
| Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, σв,Н/мм | Угол загиба, град |
| 540 | 30 | 98 | 540 | 160 |

СЕРТИФИКАТЫ

- НАКС РФ по группам технических устройств: КО, МО, НГДО, ОХНВП

- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.