ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

ЦН-6Л Тип Э-08Х17Н8С6Г
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 10051-75 / ТУ 25.93.15-046-16302447-2018	Э-08Х17Н8С6Г-ЦН-6Л-Ø-НД / Е 300/33-2 -Б40

Основное назначение:
Для ручной дуговой наплавки уплотнительных поверхностей деталей арматуры котлов, работающих при температуре до 5700С и удельном давлении до 78МПа. Сварки в нижнем положении.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее
4,0	110-130
5,0	180-200
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — короткая, предельно-короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	13,0-15,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,4

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	Хром	Никель	сера	фосфор
0,5-0,12	1,0-2,0	4,8-6,4	15,0-18,4	7,0-9,0	Не более 0,025	Не более 0,03

Механические свойства наплавленного металла
Твердость наплавленного металла НRC 29,5-39,0

СЕРТИФИКАТЫ
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.