ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

| Т-590 Тип Э-320Х25С2ГР |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 1272-028-00187240-2004 | Э-320Х25С2ГР-Т-590-Ø-НГ Е-750/61-1-П42 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой наплавки деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания. Сварка в нижнем положении. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее |
| 4,0 | 200-220 |
| 5,0 | 250-270 |
| Род тока — постоянный прямой полярности, переменный Длина дуги — короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 8,5-9,0 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,4 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| Углерод | Хром | Бор | Кремний | Марганец | Сера | Фосфор |
|  |  |  | Не более |
| 2,9-3,5 | 22,0-27,0 | 0,5-1,5 | 2,5 | 1,5 | 0,035 | 0,040 |

Механические свойства наплавленного металла

Твердость наплавленного металла НRC 58-64 (без термической обработки после наплавки)

СЕРТИФИКАТЫ

- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.