ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

| ТМУ-21У Тип Э-50А |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-092-00187240-2012 | Э50А-ТМУ-21У -Ø-УД Е- 51 3 (3) -Б26 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций тепловых и атомных электростанций из углеродистых и низколегированных сталей во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное |
| 3,0 | 80-110 | 60-90 | 60-90 |
| 4,0 | 130-170 | 100-140 | 100-140 |
| 5,0 | 170-200 | 140-160 | 140-160 |
| Род тока — постоянный обратной полярности Длина дуги — короткая, предельно короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,6 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,7 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | марганец | кремний | сера | фосфор |
|  |  |  | не более |
| 0,07-0,12 | 0,7-1,0 | 0,2-0,43 | 0,03 | 0,035 |

Механические свойства металла шва и наплавленного металла

| Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| не менее |
| 490 | 20 | 127 |

СЕРТИФИКАТЫ

- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, ПТО, СК

- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.