ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

МК-46.00 Тип Э-46
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75 / ТУ 1272-094-00187240-2012	AWS:E6013 / EN 499: E 380RC11	Э46-МК-46.00 -Ø-УД / Е 43 0 (3)-РЦ11

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, с временным сопротивлением разрыву до 500 МПа, когда к формированию швов в различных пространственных положениях предъявляются повышенные требования.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное	Вертикальное сверху-вниз
2,0	35-60	35-60	35-60	40-60
2,5	60-90	60-80	60-70	70-90
3,0	90-130	80-110	80-110	120-150
4,0	140-180	120-160	120-160	150-180
5,0	170-220	150-190	-	-
Напряжение на дуге — 25-27 В / Род тока — постоянный обратной полярности, переменный / Длина дуги — средняя, короткая

Характеристики плавления электродов:
Электроды обеспечивают мелкочешуйчатый шов, легкую отделимость шлака; не склонны к трещинообразованию и пористости.
Коэффициент наплавки, г/Ач	8,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,6

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	сера	фосфор
0,05-0,12	0,35-0,65	0,15-0,35	не более
			0,030	0,035

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства металла шва при температуре (20±10)0С
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Предел текучести, σт, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2	Ударная вязкость, при 00С КСV, Дж/см2,
не менее
460	380	20	80	47

СЕРТИФИКАТЫ
- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
- Система сертификации ГОСТ Р