ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

ОЗН-300М
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 10051-75 / ТУ 25.93.15-012-16302447-2018	ОЗН-300М-Ø-НД / Е-300/33-1-Б43

Основное назначение:

Для ручной дуговой наплавки деталей из углеродистых и низколегированных сталей, работающих в условиях трения и ударных нагрузок. Сварка в нижнем положении.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее
3,0	120-140
4,0	140-160
5,0	160-180
Род тока —переменный, постоянный обратной полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	10,5
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	1,7

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	кремний	Марганец	сера	фосфор
			Не более
Не более 0,15	0,9-1,6	2,5-3,5	0,030	0,040

Механические свойства наплавленного металла
Твердость наплавленного металла, НВ, должна составлять 250-350.