ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

| ЦН-12М-67 Тип Э-13Х16Н8М5С5Г4Б |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 1273-018-00187240-2003 |  | Э13Х16Н8М5С5Г4Б-ЦН-12М67-Ø-НД Е -450/47-Б40 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой наплавки уплотнительных поверхностей арматуры энергетических установок, работающих при высоких давлениях и температурах до 6000С, а также других деталей, где требуется стойкость против задирания наплавленного металла. Наплавка в нижнем положении. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее |
| 4,0 | 120-140 |
| 5,0 | 150-190 |
| Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая, предельно короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 13-15 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,5 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | марганец | кремний | Хром | Молибден | Никель | Ниобий | сера | фосфор |
|  |  |  |  |  |  |  | Не более |
| 0,08-0,18 | 3,0-5,0 | 3,8-5,2 | 14,0-19,0 | 3,5-7,0 | 6,5-10,5 | 0,5-1,2 | 0,025 | 0,030 |

Механические свойства наплавленного металла

Твердость наплавленного металла НRС при нормальной температуре после термической обработки 39,5-51,5