ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

АНО-4 Тип Э-46
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75 / ТУ 1272-101-00187240-2012	Э46-АНО-4 -Ø-УД / Е 43 ( 0) 3 -Р21

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки ответственных угловых, стыковых, нахлёсточных соединений из металла толщиной от 3 до 20 мм конструкций из углеродистых марок стали во всех пространственных положениях сварки, кроме вертикального сверху вниз.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное
3,0	100-140	90-110	100-120
4,0	170-210	140-150	150-170
5,0	190-270	150-170	-
Напряжение на дуге, В	22-24	25-27	25-28
Род тока — переменный или постоянный любой полярности; / Длина дуги — короткая / Напряжение холостого хода — не менее 50 В.

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	8,0-8,5
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,7

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	сера	фосфор
			не более
Не более 0,10	0,55-0,8	Не более 0,2	0,04	0,045

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2
не менее
460	18	80

СЕРТИФИКАТЫ
- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОХНВП, ПТО, СК
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы.
- Система сертификации ГОСТ Р.