ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ  СТАЛЕЙ

| МЭЗЦЛ-11 Тип Э-08Х20Н9Г2Б |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 ТУ 25.93.15-004-16302447-2018 | Э-08Х20Н9Г2Б-МЭЗЦЛ-11-Ø-ВД Е 2005 -Б20 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой сварки коррозионностойких хромоникелевых сталей марок: 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Б и им подобных, когда к металлу шва предъявляются требования к стойкости против межкристаллитной коррозии. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное |
| 2,5 | 55-65 | 40-50 | 40-50 |
| 3,0 | 70-90 | 50-80 | 50-80 |
| 4,0 | 130-150 | 110-130 | 110-130 |
| 5,0 | 150-180 | 120-160 | - |
| Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 11 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,7 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | марганец | кремний | Хром | Никель | Ниобий | сера | фосфор |
| 0,05-0,12 | 1,0-2,5 | Не более 1,3 | 18,0-22,0 | 8,5-10,5 | 0,7-1,3, но не менее 8С | 0,02 | 0,03 |

Механические свойства металла шва и наплавленного металла

| Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее |
| --- |
| металла шва | сварного соединения |
| Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, σв,Н/мм | Угол загиба, град |
| 539 | 22 | 78 | 539 | 160 |