ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ И НАПЛАВКИ ЧУГУНА

| ЦЧ-4 |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ТУ 14-4-1859-2001 |  | ЦЧ-4-Ø |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой сварки, конструкций из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с пластинчатым графитом, а также их сочетаний со сталью; для сварки поврежденных деталей и заварки дефектов в отливках из высокопрочного и серого чугуна. Сварка в нижнем положении. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее |
| 3,0 | 65-80 |
| 4,0 | 90-120 |
| 5,0 | 130-150 |
| Род тока — переменный или постоянный Длина дуги — короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 11-12 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1кг наплавленного металла, кг | 1,8 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | марганец | Кремний | Ванадий | сера | фосфор |
|  |  |  |  | Не более |
| Не более 0,25 | Не более 2,5 | Не более 0,8 | 8,5-10,5 | 0,040 | 0,040 |

Механические свойства наплавленного металла

Твердость наплавленного металла не более 220 НВ

СЕРТИФИКАТЫ

- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.