ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

МР-3 Тип Э-46
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75 / ТУ 25.93.15-009-16302447-2018	Э46-МР-3 -Ø-УД / Е 43 1 (3) -РЦ23

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из углеродистой стали с содержанием углерода до 0,25%, с временным сопротивлением разрыву до 490 Н/мм2 во всех пространственных положениях сварки, кроме вертикального сверху вниз.

Рекомендуемые значения тока (А):

Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное
2,0	35-60	35-60	35-60
2,5	60-90	60-80	60-70
3,0	100-130	80-110	80-110
4,0	140-180	120-160	120-160
5,0	170-220	150-190	-
Род тока — переменный или постоянный обратной полярности / Длина дуги — средняя, короткая

Характеристики плавления электродов:

Коэффициент наплавки, г/Ач	8,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,6

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	сера	фосфор
			не более
0,05-0,12	0,35-0,65	0,09-0,35	0,035	0,040

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2
не менее
450	20	79

СЕРТИФИКАТЫ
- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, ОХНВП, ПТО, СК
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
- Система сертификации ГОСТ Р