ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

МЭЗНЖ-13 Тип Э-09Х19Н10Г2М2Б
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 10052-75 / ТУ 25.93.15-006-16302447-2018		Э09Х19Н10Г2М2Б-МЭЗНЖ-13-Ø-ВД / Е-2005-Б20

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки из коррозионостойких хромоникелемолебденовых сталей марок: 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13МЗТ, 08Х21Н6М2Т и им подобных, работающих при температуре до 3500С, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости к межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное
2,5	40-70	40-60	40-60
3,0	70-90	50-80	50-80
4,0	130-150	110-130	110-130
5,0	150-180	120-160	-
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	13,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	1,8

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	Никель	Хром	Ниобий	Молибден	кремний	сера	фосфор
					не более
≤0,12	1,0-2,5	8,5-12,0	17,0-20,0	0,7-1,3, но не менее 8С	1,8-3,0	1,2	0,020	0,030

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее
металла шва					сварного соединения
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Предел текучести, σ0,2, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2		Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм	Угол загиба, град
			200С	-200С
588	313	22	70	30	588	160