ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛЕГИРОВАННЫХ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ

| ТМЛ-1У Тип Э-09Х1М |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-008-00187240-2003 | Э-09Х1М-ТМЛ-1У -Ø-ТД Е 04 -Б20 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой сварки теплоустойчивых сталей марок: 12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ и др., работающих под давлением при температуре до 5400 С, и элементов поверхностей нагрева из стали марки 12Х1МФ и ей подобной независимо от рабочей температуры. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное |
| 3,0 | 80-110 | 60-90 | 60-90 |
| 4,0 | 130-170 | 100-140 | 100-140 |
| 5,0 | 170-200 | 140-160 | 140-160 |
| Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая, предельно короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,0 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,7 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | марганец | кремний | Хром | Молибден | сера | фосфор |
|  |  |  |  |  | не более |
| 0,06-0,12 | 0,5-0,9 | 0,15-0,40 | 0,8-1,2 | 0,4-0,7 | 0,025 | 0,035 |

Механические свойства металла шва и наплавленного металла

| Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- |
| не менее |
| 470 | 18 | 88 |

СЕРТИФИКАТЫ

- Санитарно-эпидемиологической экспертизы.