ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

ОЗС-12 Тип Э-46
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75 / ТУ 1272-104-00187240-2013	Э46-ОЗС-12 -Ø-УД / Е 43 1 (3) -Р12

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву 490 Н/мм2.Особенно пригодны для сварки тавровых соединений с получением мелкочешуйчатых вогнутых швов без подрезов. Во всех пространственных положениях сварки.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное	Вертикальное сверху-вниз
2,0	50-60	40-60	-	60-70
2,5	70-90	60-90	60-70	70-90
3,0	90-110	80-90	80-90	90-100
4,0	130-160	120-150	120-140	120-150
5,0	160-200	150-180	-	-
Род тока — переменный или постоянный прямой полярности / Длина дуги — средняя, короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	7,5-8,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,7

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	сера	фосфор
			не более
Не более 0,10	0,4-0,7	0,1-0,2	0,04	0,045

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2
не менее
460	18	78

СЕРТИФИКАТЫ
- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы.
- Система сертификации ГОСТ Р