ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

ОЗС-4 Тип Э-46
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75 / ТУ 14-4-1854-2001	Э46-ОЗС-4 -Ø-УД / Е 43 0 (3) -Р22

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, с временным сопротивлением разрыву до 490 Н/мм2 во всех пространственных положениях сварки, кроме вертикального сверху вниз.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное
3,0	90-100	80-90	70-90
4,0	160-180	150-160	150-160
5,0	200-250	170-180	-
Род тока — переменный или постоянный прямой полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — средняя, короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	8,5-9,2
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	1,65

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов, %
углерод	марганец	кремний	сера	фосфор
			не более
Не более 0,11	0,5-0,85	0,1-0,2	0,040	0,045

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2
не менее
450	18	79

СЕРТИФИКАТЫ
- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
- Система сертификации ГОСТ Р