ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

| ОЗИ-3 Тип Э-90Х4М4ВФ |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 14-4-1869-2002 |  | Э90Х4М4ВФ-ОЗИ-3-Ø-НГ Е -750/61-2-Б40 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой наплавки штампов холодного и горячего деформирования металлов, быстроизнашивающихся деталей горно-металлургического и станочного оборудования. Наплавка в нижнем положении. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее |
| 3,0 | 80-100 |
| 4,0 | 120-160 |
| 5,0 | 160-240 |
| Род тока — постоянный обратной полярности Длина дуги — короткая, предельно короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 9,0-10,0 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,4 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | Хром | Молибден | Вольфрам | Ванадий | Марганец | кремний | сера | фосфор |
|  |  |  |  |  | не более |
| 0,6-1,2 | 2,8-4,3 | 2,4-4,6 | 0,9-1,7 | 0,6-1,3 | 0,7 | 0,8 | 0,030 | 0,035 |

Механические свойства наплавленного металла

Твердость наплавленного металла после термической обработки (59-64) НRC