ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

УОНИ-13/55А Тип Э-50А
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75 / ТУ 25.93.15-011-16302447-2018	Э50А-УОНИ-13/55А-Ø-УД / Е 51 4 (4) -Б20

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с повышенной производительностью, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. / Электроды рекомендуются для сварки конструкций, работающих в условиях пониженных температур.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное
2,5	55-80	50-65	45-65
3,0	90-120	80-100	70-90
4,0	130-160	130-140	110-130
5,0	180-210	160-180	-
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — короткая, средняя

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	10,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	1,45
Среднее значение перехода металла в шов составляет, %	92-95

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	сера	фосфор
			не более
≤0,12	0,7-1,2	0,2-0,6	0,030	0,035

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее
металла шва			сварного соединения
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2	Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм	Угол загиба град
490	22	128	490	150

Минимальная температура, при которой ударная вязкость КСV на образцах типа IX по ГОСТ 6996-66 составляет не менее 35Дж/см2 при температуре -300С.