ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

УОНИ-13/55 Тип Э-50А
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75 / ТУ 25.93.15-002-16302447-2018	Э50А-УОНИ-13/55-Ø-УД / Е 51 4 (4) -Б20

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу сварного шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное
2,0	40-60	40-60	40-60
2,5	55-80	50-65	45-65
3,0	90-120	80-100	70-90
4,0	130-160	130-140	110-130
5,0	180-210	160-180	-
Напряжение на дуге — 23-27 В / Род тока — постоянный обратной полярности / Длина дуги — короткая, средняя

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	9,0-10,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,65

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	сера	фосфор
			не более
≤0,10	0,6-1,2	0,2-0,5	0,030	0,035

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее
металла шва				сварного соединения
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Предел текучести, σ0,2, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2	Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм	Угол загиба град
490	375	22	128	490	150

Минимальная температура, при которой ударная вязкость КСV на образцах типа IX по ГОСТ 6996-66 составляет не менее 35Дж/см2 при температуре -300С.
СЕРТИФИКАТЫ
- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
- Система сертификации ГОСТ Р