ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛЕГИРОВАННЫХ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ СТАЛЕЙ

ЦЛ-39 Тип Э-09Х1МФ
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75 / ТУ 25.93.15-059-16302447-2018	Э09Х1МФ-ЦЛ-39 -2,5-ТД / Е 27 -Б20

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов, а так же корневых швов стыков толстостенных трубопроводов из теплоустойчивых хромомолибденовых сталей марок 12Х1МФ, 15Х1М1Ф. Максимальная температура эксплуатации сварных соединений не выше 5850С. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное
2,5	70-90	65-85	65-85
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	9,0-10,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	1,6

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	Хром	Молибден	Ванадий	сера	фосфор
					не более
0,06-0,12	0,5-0,9	0,15-0,4	0,8-1,25	0,4-0,7	0,10-0,30	0,025	0,030

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2
не менее
490	16	78