ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ И РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ

НИАТ-5 Тип Э-11Х15Н25М6АГ2
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 10052-75 / ТУ 25.93.15-040-16302447-2018		Э-11Х15Н25М6АГ2-НИАТ-5-Ø-ЛВД / Е 000-Б20

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из сталей марок: 30ХГСА, 30ХГСНА и других низколегированных и легированных сталей в закаленном состоянии без последующей термообработки, а также высоколегированных сталей аустенитного класса и их сочетаний с низколегированными и легированными сталями. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	горизонтальное
2,0	30-50	25-40	30-50
2,5	40-70	30-50	40-70
3,0	60-100	40-80	60-100
4,0	100-140	80-120	100-140
5,0	130-170	-	130-170
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — короткая, предельно-короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	12,5
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,6

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	Никель	Хром	Молибден	кремний	сера	фосфор
					не более
0,08-0,14	1,0-2,3	23,0-27,0	13,5-17,0	4,5-7,0	0,7	0,020	0,030

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства при температуре 20±10°С металла шва, не менее

Временное сопротивление разрыву, σв,Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2
588	30	98

СЕРТИФИКАТЫ
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.