ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

ЦУ-5 Тип Э-50А
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75 / ТУ 25.93.15-007-16302447-2018		Э-50А-ЦУ-5-Ø2,5-УД / Е 513(0)-Б20

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки элементов поверхностей нагрева котлоагрегатов, а также корневых швов стыков толстостенных трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей. Максимальная температура эксплуатации сварных соединений не выше 4000С. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное
2,5	70-90	70-85	65-85
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	9,0-10,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг	1,7

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	сера	фосфор
			не более
0,06-0,12	1,0-1,6	0,2-0,5	0,030	0,035

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее
металла шва			сварного соединения
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2	Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм	Угол загиба, град
490	20	137	490	150