ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ УГЛЕРОДИСТЫХ И НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ

АНО-21 Тип Э-46
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 9467-75 / ТУ 1272-106-00187240-2013		Э46-АНО-21 -Ø-УД / Е 43 2 (3) -Р11

Основное назначение:
Для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву 490 Н/мм2.Особенно пригодны для сварки тавровых соединений с получением мелкочешуйчатых вогнутых швов без подрезов. Во всех пространственных положениях сварки.

Рекомендуемые значения тока (А):

Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное	Вертикальное сверху-вниз
2,0	50-90	50-70	50-70	70-90
2,5	70-90	60-90	60-90	80-100
3,0	90-140	80-110	90-120	100-130
4,0	140-180	120-160	120-160	-
5,0	170-220	150-190	-	-
Род тока — переменный или постоянный любой полярности / Длина дуги — средняя

Характеристики плавления электродов:

Коэффициент наплавки, г/Ач	7,0-8,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,7

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	марганец	кремний	сера	фосфор
Не более 0,10	0,5-0,8	Не более 0,3	не более
			0,04	0,045

Механические свойства металла шва и наплавленного металла
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2
не менее
460	18	78

СЕРТИФИКАТЫ
- НАКС РФ по группам технических устройств: ГДО, ГО, КО, МО, НГДО, ОТОГ, ОХНВП, ПТО, СК
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.
- Система сертификации ГОСТ Р