ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ И РАЗНОРОДНЫХ СТАЛЕЙ

| ЭА-395/9 |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 1273-023-00187240-2003 | ЭА-395/9-Ø-ВД Е -Б20 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности в термически упрочненном состоянии без последующей после сварки термической обработки, а также сварки углеродистых и низколегированных сталей с аустенитными сталями. Сварка во всех пространственных положениях кроме вертикального сверху вниз. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное |
| 3,0 | 80-100 | 70-90 | 70-90 |
| 4,0 | 120-140 | 100-130 | 100-130 |
| 5,0 | 140-160 | 130-150 | - |
| Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 10,25-11,5 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,6 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | кремний | марганец | Хром | Никель | молибден | сера | фосфор |
| Не более |  |  |  |  | Не более |
| 0,12 | 0,75 | 0,95-2,23 | 13,75-17,25 | 22,75-27,25 | 4,4-7,1 | 0,018 | 0,03 |

Механические свойства металла шва и наплавленного металла

| Механические свойства при температуре 20±10°С металла шва, не менее |
| --- |
| Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 |
| 608 | 30 | 117 |