ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ  НАПЛАВКИ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

| ЦНИИН-4 Тип Э-65Х25Г13Н3 |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 1273-022-00187240-2003 | Э-65Х25Г13Н3-ЦНИИН-4-Ø-НД Е 300/33 -1 -П46 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой наплавки и заварки дефектов литья железнодорожных крестовин и других деталей из высокомарганцовистых сталей типа марки 110Г13Л. Сварки в нижнем положении. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее |
| 4,0 | 120-140 |
| Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — средняя |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 10,0-11,0 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,5 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | марганец | кремний | Хром | Никель | сера | фосфор |
| 0,5-0,8 | 11,0-14,0 | Не более 0,8 | 22,0-28,5 | 2,0-3,5 | Не более 0,035 | Не более 0,04 |

Механические свойства наплавленного металла

Твердость наплавленного металла НRC 25,0-37,0

СЕРТИФИКАТЫ

- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.