ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ЖАРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

ОЗЛ-25Б Тип Э-10Х20Н70Г2М2Б2В
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 10052-75 / ТУ 25.93.15-031-16302447-2018	Э-10Х20Н70Г2М2Б2В-ОЗЛ-25-Ø-ВД / Е -087 -Б20

Основное назначение:

Для ручной дуговой сварки коррозионностойкого жаростойкого и жаропрочногосплава марки ХН78Т; возможна сварка хладостойких и разнородных сталей и чугуна. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее	вертикальное	потолочное
3,0	60-70	60-70	60-70
4,0	90-130	90-110	90-110
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	14
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,45

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
углерод	кремний	марганец	Хром	Никель	Молибден	Вольфрам	Ниобий	сера	фосфор
Не более					Не более
0,14	1,0	1,2-2,5	18,0-22,0	основа	1,2-2,7	0,1-0,3	1,5-3,0	0,015	0,02

Механические свойства металла шва
Механические свойства при температуре 20±10°С металла шва, не менее
Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2	Предел текучести, σт, Н/мм2	Относительное удлинение, δ5, %	Ударная вязкость, КСU, Дж/см2
640	370	25	98

СЕРТИФИКАТЫ
- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.