ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

| МЭЗТ-590 Тип Э-170Х5С7 |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 ТУ 25.93.15-001-16302447-2018 | Э-170Х5С7-МЭЗТ-590-Ø-НГ Е-700/59-1-Б40 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой наплавки деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания. Сварка в нижнем положении. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее |
| 4,0 | 180-200 |
| 5,0 | 200-220 |
| Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) Длина дуги — короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 8,5-9,0 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,4 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | кремний | Хром | сера | фосфор |
|  |  |  | Не более |
| 1,4-2,0 | 6,5-10,0 | 4,5-6,0 | 0,035 | 0,040 |

Механические свойства наплавленного металла

Твердость наплавленного металла НRC  57-63 (без термической обработки после наплавки)