ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ НАПЛАВКИ НА РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

МЭЗТ-620 Тип Э-170Х5С7Г2
ГОСТ 9466-75 / ГОСТ 10051-75 / ТУ 25.93.15-008-16302447-2018	Э-170Х5С7Г2-МЭЗТ-620-Ø-НГ / Е-700/59-1-Б40

Основное назначение:
Для ручной дуговой наплавки деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания, а также в условиях умеренных ударных нагрузок. Сварка в нижнем положении.

Рекомендуемые значения тока (А):
Диаметр, мм	Пространственное положение сварки
	нижнее
4,0	180-200
5,0	200-220
Род тока — постоянный обратной полярности (на электроде плюс) / Длина дуги — короткая

Характеристики плавления электродов:
Коэффициент наплавки, г/Ач	8,5-9,0
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла	1,4

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла
Массовая доля элементов,%
Углерод	Кремний	Хром	Марганец	Сера	Фосфор
1,4-2,0	6,5-10,0	4,5-6,0	1,9-2,5	Не более 0,035	Не более 0,040

Механические свойства наплавленного металла
Твердость наплавленного металла, НRC, 56-62 (без термической обработки после наплавки).