ЭЛЕКТРОДЫ ДЛЯ СВАРКИ ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ ЖАРОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ

| ЦТ-15 Тип Э-08Х19Н10Г2Б |
| --- |
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 ТУ 14-4-1867-2002 | Э-08Х19Н10Г2Б-ЦТ-15-Ø-ВД Е 2453 -Б20 |

Основное назначение:

|  | Для ручной дуговой сварки ответственных узлов из высоколегированных жаропрочных и жаростойких сталей марок Х18Н9Т-Л, Х20Н12Т-Л, Х16Н13Б, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т и им подобных, работающих в окислительных средах при температуре (570-650)0С и высоком давлении, когда к металлу шва предъявляются требования к стойкости против межкристаллитной коррозии. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. |
| --- | --- |

Рекомендуемые значения тока (А):

| Диаметр, мм | Пространственное положение сварки |
| --- | --- |
|  | нижнее | вертикальное | потолочное |
| 2,5 | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
| 3,0 | 80-100 | 70-90 | 70-90 |
| 4,0 | 110-140 | 100-125 | 100-125 |
| 5,0 | 150-180 | 135-160 | - |
| Род тока — постоянный обратной полярности Длина дуги — короткая, предельно короткая |

Характеристики плавления электродов:

| Коэффициент наплавки, г/Ач | 10-11 |
| --- | --- |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла | 1,7 |

Основные характеристики металла шва и наплавленного металла

Химический состав наплавленного металла

| Массовая доля элементов,% |
| --- |
| углерод | марганец | кремний | Хром | Никель | Ниобий | сера | фосфор |
| 0,05-0,12 | 1,0-2,5 | Не более 1,3 | 18,0-20,5 | 8,5-10,5 | 0,7-1,3, но не менее 8С | 0,02 | 0,03 |

Механические свойства металла шва и наплавленного металла

| Механические свойства при температуре 20±10°С, не менее |
| --- |
| металла шва | сварного соединения |
| Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм2 | Относительное удлинение, δ5, % | Ударная вязкость, КСU, Дж/см2 | Временное сопротивление разрыву, σв, Н/мм | Угол загиба, град |
| 540 | 24 | 78 | 540 | 160 |

СЕРТИФИКАТЫ

- Санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции.